## Slide 1: Conceptos generales sobre las propiedades de las tuberías. -Normas API-
M.I. David Hernández Morales
Servicios Técnicos Petroleros

## Slide 2: Contenido
Definición de tubería de revestimiento
Ley de Hook’s
Esfuerzo a la cedencia
Espesor del cuerpo del tubo
Tensión
Presión Interna
Colapso
Tubería para alto colapso (ovalidad y redondez)
Pruebas de colapso

## Slide 3: Contenido
Video
Rango de la tubería de revestimiento y producción
Diámetro exterior de la tubería
Paso del calibrador ó mandril
Propiedades de la tubería de acuerdo con la norma del API 5CT
Anisotropía

## Slide 4: Tubería de revestimiento
La tubería de revestimiento es definida como un tubular de un rango de diámetro exterior de 4 1/2” hasta 20”.
El API a adoptado una designación la cual corresponde al grado de acero.
Esta designación consiste en una letra seleccionada arbitrariamente por el API, seguida por un número el cual representa el mínimo esfuerzo a la cedencia del acero en miles de lb/pg2 ó psi.
Definición

## Slide 5: Tubería de revestimiento
Una tubería de revestimiento en grado de acero N-80, tiene un esfuerzo a la cedencia de 80,000 lb/pg2
N-80 = 80,000 lb/pg2 ó psi
El esfuerzo de cedencia definido por el API es el esfuerzo de tensión mínimo requerido para producir una elongación por unidad de longitud de 0.005 sobre una prueba en un muestra en laboratorio cercana al límite elástico.
Ejemplo

## Slide 6: Ley de Hook’s
Si una barra de longitud L es sometida a una fuerza de tensión P, se observará, una deformación longitudinal , que es proporcional a la fuerza aplicada P e inversamente proporcional al área de la sección transversal de dicha barra.
Concepto
L

P
P L
A


## Slide 7: Ley de Hook’s
Introduciendo una constante de proporcionalidad “E” característica de cada material llamdo módulo de elasticidad ó Young, tenemos;
Concepto
L

P
P L
E A

Despejando el módulo de Young:
P L
 A
E

## Slide 8: Ley de Hook’s
El esfuerzo axial unitario es:
Concepto
L

P
P
A

Por lo que el Módulo de Young es la relación entre el esfuerzo y deformación axial


E
La deformación axial unitaria esta definida:

L


## Slide 9: Ley de Hook’s
Cualquier incremento de carga de tensión es acompañado de un incremento de longitud, por lo que esta Ley de Hoo’s es solo aplicable en la Región Elástica.
Gráfico carga contra elongación
Elongación ()
Carga ()
esfuerzo cedencia
ruptura
último esfuerzo

## Slide 10: Esfuerzo a la cedencia
Pruebas realizadas a una TR de 16”, N-80 de 84 lb/pie, de diferentes coladas utilizadas en el pozo Zaap 7D.
Ejemplo de Pruebas de tensión
No. Colada
96650
96995
97893
96503
96535
96570
96621
96881
Fluencia (psi)
mín.=80,000
84,348
87,478
81,077
86,197
84,064
86,197
83,068
85,628
Espesor (pg)
nominal (0.495)
0.484
0.523
0.508
0.547
0.539
0.583
0.547
0.524
Resistencia (psi)
mín.=110,000
122,042
125,029
119,766
121,615
116,068
125,029
120,619
118,628

## Slide 11: Esfuerzo a la cedencia
Ejemplo: TR de 13 3/8” TAC-95 de 72 lb/pie
0
2
4
6
8
10
12
14
16
90,000
102,000
106,000
110,000
114,000
118,000
122,000
(psi)
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
media = 113,041 psi Desv. estándar = 4,664 n = 70
Max = 125,000 psi
126,000
Media
Min. = 95,000 psi

## Slide 12: Esfuerzo a la cedencia
Pruebas realizadas a una TR de 16”, N-80 de 84 lb/pie, de diferentes coladas utilizadas en el pozo Zaap 7D.
Distribución de valores
No. Colada
96650
96995
97893
96503
96535
96570
96621
96881
Fluencia (psi)
mín.=80,000
84,348
87,478
81,077
86,197
84,064
86,197
83,068
85,628
Espesor (pg)
nominal (0.495)
0.484
0.523
0.508
0.547
0.539
0.583
0.547
0.524
Resistencia (psi)
mín.=110,000
122,042
125,029
119,766
121,615
116,068
125,029
120,619
118,628

## Slide 13: Espesor del cuerpo del tubo
Ejemplo: TR de 13 3/8” TAC-95 de 72 lb/pie
0
20
40
60
80
100
120
Media = 13.61 mm Desviación estándar = 0.281 n = 710
11.2
12.4
13.3
13.6
13.9
14.2
(mm)
Media
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
87.5 % nominal API

## Slide 14: Tensión
La fuerza de tensión FT, tiende a jalar parte de la tubería que es resistida por la fuerza del espesor de la propia tubería, la cual externa una contrafuerza:
D
d
As
FT = y As
FT = 0.7854 y (D2 - d2)
FT =  y (Dt - t2)
F T

## Slide 15: Presión Interna
La presión de estallamiento dada por el API, está basada en la ecuación de Barlow´s. Donde utiliza el 87.5% del valor al considera el mínimo espesor de pared permisible
El API permite una tolerancia máxima permisible del espesor de la pared del tubo de menos el 12.5 %.
Pbr
As
Pbr = 0.875
2 y t
D

## Slide 16: Presión Interna
Prueba hidráulica en línea a todos los tubos
La pruebas hidráulica se realiza a todos los tubos de acuerdo con las normas del API, el cual es del orden del 80% de su capacidad mecánica a la presión interna durante 5 seg.

## Slide 17: Colapso
Fuerza mecánica capaz de deformar un tubo por el efecto resultante de las presiones externas.
Pc
As
D

## Slide 18: Colapso
El API 5C3 presenta cuatro fórmulas las cuales permiten predecir el valor mínimo de resistencia al colapso del material, de acuerdo con el tipo de falla: elástico, transición, plástico y de cedencia.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Colapso plástico promedio
Inicio de los modos de colapso elástico-plástico
Colapso elástico promedio
Colapso elástico mínimo
Relación diámetro/espesor
Presión de colapso (1,000 psi)
Colapso plástico mínimo
Colapsos plástico y elástico mínimos
Colapso de transición
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

## Slide 19: Colapso
Para colapso elástico
Para colapso de transición
Para colapso plástico
Para colapso de cedencia
Las cuatro ecuaciones

## Slide 20: Colapso
Las variables (polinomios)

## Slide 21: Colapso
Relación Diámetro / espesor
10
15
20
25
30
35
40
45
20
25
30
35
H-40
50
J y K-55
60
70
C-75
L y N-80
C-90
95
100
P-105
110
120
125
130
135
140
150
155
160
170
180
grado de acero
Relación Diámetro (D) / Espesor (t)
colapso elástico
colapso de transición
colapso plástico
colapso de cedencia

## Slide 22: Colapso
Colapso Elástico
Colapso de Transición

## Slide 23: Colapso
Colapso Plástico
Colapso de Cedencia

## Slide 24: Tubería para alto colapso
  Aspecto Geométrico.
  Propiedades químicas y mecánicas.
La geometría de la tubería debe de cumplir con los mismos requerimientos que para una tubería API, especialmente aquellas tuberías con una alta relación D/t mayor a 13.
El espesor del cuerpo juega un papel importante en la relación directa con la capacidad mecánica al colapso; por lo que durante la fabricación de este tipo de tubería se lamina como mínimo con el espesor nominal y hacía el máximo.
Factores a considerar para la tubería de alto colapso

## Slide 25: Tubería para alto colapso
La ovalidad no significa una forma oval de la sección transversal, sino la irregularidad del diámetro en esa sección. Entre más redonda sea una sección transversal, la distribución de los esfuerzos aplicados desde el exterior será más uniforme (efecto de arco) y por lo tanto habrá un mejor equilibrio que permita una mayor resistencia mecánica de la tubería.
Ovalidad

## Slide 26: Tubería para alto colapso
Es la diferencia entre el diámetro exterior máximo y mínimo medido alrededor de una misma sección transversal, expresada en porcentaje con respecto al diámetro promedio (valor relativo).
Ovalidad
Dmáx. – Dmín.
Dprom.
0
X 100
9.724 – 9.709
9.717
0
X 100 = 0.15 %

## Slide 27: Tubería para alto colapso
La tubería para alto colapso se lamina con mínima ovalidad, realizando una continua medición en línea del diámetro exterior por sección y longitudinal, así como la redondez (máximos y mínimos) por medio de un medidor automático por emisión de rayos laser a la salida del calibrador, incrementándose la frecuencia física de medición
Ovalidad

## Slide 28: Tubería para alto colapso
Es la diferencia entre el espesor máximo y mínimo medido alrededor de una misma sección transversal, expresada en porcentaje con respecto al espesor promedio (valor relativo).
Excentricidad del tubo
tmáx. – tmín.
tprom.
e
X 100
0.558 – 0.542
0.546
e
X 100 = 2.93 %

## Slide 29: Pruebas de colapso
Equipo para prueba de colapso en planta
Se realizan de dos ó tres pruebas de colapso por colada. El rango de prueba es desde 13 3/8” a . La muestra debe de tener una longitud de 8 veces el diámetro.

## Slide 30: Pruebas de colapso
V I D E O

## Slide 31: Rango de tubería de revestimiento
El rango tres es el más comúnmente utilizado en las tuberías de revestimiento.
Rangos de longitudes permitidos por el API
Rango
1
2
3
Longitud (pies)
16 - 25
25 - 34
34 - 48
Longitud (m)
4.88 - 7.62
7.62 - 10.36
10.36 – 14.63

## Slide 32: Rango de tubería de producción
El rango dos es el más comúnmente utilizado para las tuberías de producción.
Rangos de longitudes permitidos por el API
Rango
1
2
3
Longitud (pies)
20 - 24
28 - 32
38 - 42
Longitud (m)
6.10 - 7.32
8.53 – 9.75
11.58 – 12.80

## Slide 33: Diámetro exterior de la tubería
Tolerancia permitida por el API para el diámetro exterior
Diámetro exterior
Diámetro mayor a 4 ½”
(tubería de revestimiento)
Diámetro menor a 4 ½” (tubería de producción)
Tolerancia
Hacía arriba 1%
Hacía abajo -0.5%
+ ó – 0.31 pg

## Slide 34: Paso del calibrador ó mandril
Diámetro
13 3/8”
11 3/4”
11 3/4”
11 3/4”
11 7/8”
10 3/4”
10 3/4”
9 5/8”
9 5/8”
9 5/8”
9 7/8”
8 5/8”
8 5/8”
7 3/4”
7”
7”
Peso Unitario (lb/pie)
72.0
42.0
60.0
65.0
71.8
45.5
55.5
40.0
48.4
53.5
62.80
32.0
40.0
46.1
23.0
32.0
Longitud del mandril
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
12”
6”
6”
6”
6”
6”
Diámetro del mandril
12.250”
11.000”
10.625”
10.625”
10.625”
9.875”
9.625”
8.750”
8.375”
8.500”
8.500”
7.875”
7.625”
6.500”
6.250”
6.000”

## Slide 35: Propiedades de la tubería
Norma API 5CT

## Slide 36: Anisotropía
La anisotropía de un cuerpo se refiere a que no todas las partes de ese cuerpo posen las mismas propiedades mecánicas en todas las direcciones.
Concepto
0°
270°
180°
90°

## Slide 37: Anisotropía
Ejemplo: TR de 11 ¾” TRC-95 de un pozo Marino
Posición
0°
90°
180°
270°
0°
90°
180°
270°
Fluencia (psi)
mín.=95,000
101,480
100,740
98,395
101,408
96,505
95,421
97,424
95,269
Resistencia (psi)
mín.=105,000
116,865
115,782
115,376
116,291
110,277
112,364
112,235
106,609
No. Colada
98366
98369

## Slide 38: Conceptos generales sobre las propiedades de las tuberías. -Normas API-
M.I. David Hernández Morales
Servicios Técnicos Petroleros